| № | Наименование | Марка | Номер НД | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формованные огнеупорные теплоизоляционные изделия из муллито-кремнеземистого волокна |
| 1 | Изделия фасонные керамоволокнистые | КВИ | ТУ 1593-007-13706960-2004 | - для теплоизоляции паропроводов, глисажных труб, прибыльной части слитка при разливке металла в изложницы и футеровки различных тепловых агрегатов. КВИ представляют собой прессованные волокнистые изделия, состоящие из параллельно расположенных и переплетенных между собой волокон. Температура применения КВИ без защитного высокотемпературного покрытия (ЗВП) - до 1300˚ С. С применением ЗВП - до 1500 С. |
| 2 | Картон огнеупорный теплоизоляционный керамоволокнистый | КВК | ТУ 1593-001-13706960-2004 СТО 13706960-009-2008 | - для теплоизоляции нагревательных и термических печей и других тепловых агрегатов при температуре применения не выше 15000С |
|  |  | КВКЛ | ТУ 1593-011-13706960-2004 |  |
|  |  | МКРКГ-400 | ТУ 14-8-537-93 изм. 1,2 |  |
| 3 | Плиты огнеупорные теплоизоляционные керамоволокнистые | ПКВ | ТУ 5767-002-50721526-2003 | - для футеровки свода печей с температурой службы до 15000С и скорости движения потока теплоносителя до 40 м/с. |
| 4 | Муллитокремнезёмистые волокнистые модули из иглопробитого материала | МКВМП | ТУ 1593-064-13706960-2007 | - В черной и цветной металлургии для футеровки крышек сталеразливочных и промежуточных ковшей, стен и сводов термических(методических) нагревательных печей, воздуховодов, свода нагревательного колодца, также футеровки котлов и боровов и других тепловых агрегатов с толщиной футеровки более 150 мм; - В теплоэнергетике для теплоизоляции котлов различного типа, паропроводов, воздуховодов и других тепловых элементов; - В атомной энергетике для теплоизоляции паропроводов, воздуховодов и других тепловых элементов; - В нефтехимии для футеровки и теплоизоляции нагревательных установок и печей различного типа, трубопроводов и воздуховодов. |
|  |  | PrismoBlock | СТО 13706960-022-2008 |  |
| Волокнистые огнеупорные теплоизоляционные материалы |
| 1 | Материалы огнеупорные теплоизоляционные муллитокремнеземистые стекловолокнистые | МКРВ-200 МКРР-130 | ГОСТ 23619-79 | - В черной и цветной металлургии для футеровки и теплоизоляции основных и вспомогательных технологических тепловых агрегатов; - В теплоэнергетике для теплоизоляции котлов различного типа, паропроводов, воздуховодов и других тепловых элементов; - В атомной энергетике для теплоизоляции паропроводов, воздуховодов и других тепловых элементов; - В нефтехимии для футеровки и теплоизоляции нагревательных установок и печей различного типа, трубопроводов и воздуховодов. |
| 2 | Одеяла из огнеупорного керамического волокна иглопробитые | FiberBlanket | СТО 13706960-019-2008 |  |
| 3 | Огнеупорное керамическое волокно | FiberWool | СТО 13706960-021-2008 |  |
| Формованные изделия из огнеупорных бетонов |
| 1 | Изделия бетонные огнеупорные до температуры применения 18000С | БИК | ТУ 1593-034-13706960-2004 | - Сталеразливочные желоба из монолитных бетонных секций, - гнездовые блоки сталеразливочных ковшей, - бойные плиты, перегородки, крышки промежуточных ковшей, - монолитные бетонные блоки для футеровки подин нагревательных печей различной конструкции, горелочные камни. |
| 2 | Шамотные бетонные изделия | ШБИ | СТО 13706960-024-2009 | - Панели для обмуровки котлов тепловых электростанций, - монолитные бетонные блоки для футеровки подин нагревательных печей различной конструкции, горелочные камни, - секции желобов для разливки алюминия и его сплавов. |
| 3 | Блоки для футеровки подовых труб нагревательных печей | БФПТ | ТУ 1593-062-13706960-2007 СТО 13706960-029-2010 | - для теплоизоляции подовых труб нагревательных печей при эксплуатационных температурах до 1500ºС |
| Массы и смеси для сталеплавильного производства |
| 1 | Смесь магнезиальная ремонтная с комплексным органическим связующим для мартеновских печей | СМР-1 | ТУ 1523-042-13706960-2005 | - для ремонта и заправки ванны, откосов, стен мартеновских печей работающих при температурах до 1800°С |
| 2 | Смесь магнезиальная ремонтная с комплексным органическим связующим | СМР-3 | ТУ 1593-067-13706960-2007 | - для ремонта подин и откосов дуговых электропечей работающих при температурах до 1800°С |
| 3 | Смесь спеченного кальцинированного периклаза | ССКП | СТО 13706960-015-2008 | - для набивки подины мартеновской печи, подины электро-печи, ремонта и заправки ванны, откосов, стен мартеновских и электропечей |
| 4 | Смесь спеченного кальцинированного периклаза с комплексным органическим связующим | ССКП (КОС) | СТО 13706960-016-2008 |  |
| 5 | Торкрет-масса магнезиальная для ремонта шлакового пояса электродуговой печи | ТММЭ | СТО 13706960-020-2008 | - для ремонта футеровки шлакового пояса электродуговой печи методом торкретирования. |
| 6 | Торкрет-масса магнезиальная рабочего слоя промковша | ТММП | СТО 13706960-012-2008 СТО 13706960-018-2008 | - для футеровки рабочего слоя промежуточного ковша |
| 7 | Смесь стартовая для электропечи | ССЭП-1 | ТУ 1593-066-13706960-2007 | - для засыпки сталевыпускного канала электропечей |
| 8 | Масса буферная огнеупорная магнезиальносиликатная | МБО-1 | СТО 13706960-004-2008 | - в качестве засыпной или набивной массы для выполнения буферного слоя в сталеразливочных ковшах |
| 9 | Стартовая масса хромсодержащая сталеразливочного ковша | СМХ | СТО 13706960-008-2008 | - для засыпки сталевыпускного канала сталеразливочного ковша |
| 10 | Смесь бетонная муллито-корундовая арматурная для монолитных футеровок тепловых агрегатов до 17000С | БМКА | ТУ 1523-040-13706960-2005 | Для: - выполнения монолитных футеровок рабочего слоя в сталеразливочных и сталеплавильных агрегатах; - выполнения монолитных футеровок арматурного слоя в сталеразливочных и сталеплавильных агрегатах; - выполнения монолитных футеровок тепловых агрегатов работающих при температурах до 1700оС; - изготовление огнеупорных бетонных изделий |
| 11 | Смесь бетонная корундомуллитовая | СБКМ-1 | СТО 13706960-013-2008 |  |
| 12 | Смесь бетонная корундо-шпинельная марки | СБКШ-1 | СТО 13706960-014-2008 |  |
| 13 | Смеси шамотные бетонные | CШБ | СТО 13706960-023-2009 | - для выполнения монолитных футеровок тепловых агрегатов |
| 14 | Бетон теплоизоляционный легковесный с температурой применения до 15500С | БТИЛ | ТУ 1523-027-13706960-2004 | -для выполнения монолитных теплоизоляционных футеровок |
| 15 | Смесь бетонная карбидкремниевая | БКК-90 | СТО 13706960-032-2009 | Для: - выполнения монолитных футеровок тепловых агрегатов цветной металлургии; - выполнения монолитных футеровок тепловых агрегатов первичного алюминия; - выполнения монолитной футеровки желобов для выпуска медного штейна; - изготовление огнеупорных бетонных карбидкремниевых изделий |
| Защитные высокотемператерные мастики, смеси и покрытия |
| 1 | Мастика клеящая огнеупорная до 17000С | ЗВМК(КОМ) | ТУ 1526-003-13706960-2004 | - для склеивания теплоизоляционных огнеупорных материалов между собой и приклеивания их к металлическому корпусу конструкций, работающих в области повышенных температур. Мастика способна выдержать температуру до 1700оС |
| 2 | Покрытие защитное высокотемпературное из тонкодисперсных компонентов, температура применения до 17000С | ЗВП | ТУ 1526-002-13706960-2004 | - для нанесения его на поверхность материала, в частности из муллитокремнеземистого волокна, работающего в области повышенных температур, с целью повышения температуры применения материала, на которое нанесено покрытие, абразивной стойкости и уменьшения пропитки в результате взаимодействия с расплавами металла. Огнеупорное покрытие способно выдержать температуру до 1700 0С |
| 3 | Смесь обмазочная волокнистая теплоизоляционная | СОВТ | ТУ 5767-010-13706960-2004 | - для защиты от воздействия высоких температур металлических и железобетонных строительных конструкций, воздуховодов и каналов дымоудаления, обеспечения дополнительной звукоизоляции и звукопоглощения. СОВТ представляет собой сухой мелкодисперсный порошок светло-серого цвета. Температура применения - до 800˚ С. |
| 4 | Покрытие антипригарное защитное высокотемпературное графитсодержащее | ПАЗВ-Г | ТУ 1526-068-13706960-2007 | - для нанесения его на металлическую или иную поверхность материала, работающего в области повышенных температур, с целью повышения температуры применения материала, на которое нанесено покрытие, повышения шлако- и металлоустойчивости и абразивной стойкости. Огнеупорное покрытие способно выдержать температуру до 3000 0С |
| 5 | Смесь обмазочная теплоизоляционная перлитовая или вермикулитовая | СОТ-П СОТ-В | СТО 13706960-028-2010 | - для защиты от воздействия высоких температур металлических и железобетонных строительных конструкций; - воздуховодов и каналов дымоудаления; - котлов, турбин, теплообменного оборудования тепловых и атомных электростанций; - обмазки и ремонта футеровки нагревательных и сталеплавильных агрегатов; - дополнительной звукоизоляции |
| 6 | Защитное высокотемпературное, антикоррозионное покрытие для защиты металлических конструкций | ЗВП-А | ТУ 1523-059-13706960-2007 | - для защиты поверхности металлов от воздействия высоких температур и повышение стойкости металлического инструмента от воздействия расплавленных металлов. |